ОКР

С порошка наночастиц, имеющих примитивную кубическую структуру (пространственная группа Pm {3m), снята рентгенограмма (излучениe CuKα). По данным рентгеновской дифракции положения отражений (100) и (200) составили 2θ100=29.74 и 2θ200=61.78˚, а полная ширина на половине высоты составила FWHM100=0.994 и FWHM200=1.140˚, соответственно.

Что такое ОКР (1 балл) и как эта величина коррелирует с размером частиц (1 балл)?

Найти линейную зависимость уширения дифракционных отражений от вектора рассеяния и путем экстраполяции этой зависимости на нулевое значение вектора рассеяния определить размер частиц (3 балла).

По наклону зависимости уширения от вектора рассеяния определить микродеформацию в наночастицах (2 балла).

Найти число атомов в объеме и на поверхности одной наночастицы и рассчитать долю поверхностных атомов (1 балл).