Вихри враждебные…

В области сверхпроводимости было выдано около 6 нобелевских премий (перечислите их, 1 балл). Одна из них касается теории, предполагающей, что в сверхпроводниках 2 рода необходимы так называемые центры пиннига, существенно улучшающие плотность критического тока. Кто получил эту премию и за какие работы? (1 балл)

Что могут представлять собой центры пиннинга в высокотемпературных сверхпроводниках (2 балла)? Что они «пиннингуют»? (1 балл)

Для получения ВТСП – керамики с рекордными магнитными характеристиками и так называемым «пик-эффектом» японские ученые предложили использовать купратную систему, содержащую оксид неодима и бария.

Что это за сверхпроводник и какая у него кристаллическая структура (1 балл)? Предположите, по какому механизму могут при достаточно низкотемпературном (500-6000С) отжиге эти эффективные центры пиннинга формироваться (3 балла).

Можете ли Вы предложить гипотетический фрагмент фазовой диаграммы в низкотемпературной области, объясняющий формирование указанных «дефектов»? (2 балла)

Следует ли относить указанный материал к монокристаллам или керамике, нанокомпозитам, наноструктурированным материалам (1 балл)?

Объясните, чем манипулирует игла СЗМ на рисунке (1 балл). Должна ли игла сама обладать какими – либо особыми свойствами (1 балл)?