Свет + катализ + нано

Одно из интересных и многообещающих применений наночастиц связано с фотокаталитическими реакциями. Это и очистка сточных вод, и самоочищающиеся покрытия и даже … водородная энергетика.

Объясните (коротко), что такое фотокатализ и чем он отличается от обычного катализа. На примере одного из веществ опишите механизм действия фото-катализаторов (2 балла). Где они применяются (2 балла)?

В одной из научных лабораторий исследовали кинетику фотоокисления тиофена, растворенного в смеси н-октан/вода = 1:1, кислородом воздуха в присутствии катализатора – порошка TiO2. Порошок был приготовлен золь-гель методом и имел удельную поверхность 110 м2/г.

Как вы думаете, почему исследователей заинтересовал такой раствор? Какую роль в нем играет вода? Напишите уравнение полного окисления тиофена кислородом в растворе. (3 балла)

Считая, что порошок катализатора состоит из сферических частиц одного и того же размера, рассчитайте их радиус. Сколько атомов титана и кислорода входят в состав одной наночастицы? Плотность TiO2 примите равной 3.6 г/см3. (4 балла)

Результаты кинетических экспериментов приведены в таблице:

| Масса TiO2 на 100 мл раствора | Зависимость концентрации тиофена с(мг/л) от времени t(ч) |
| --- | --- |
| 0 | ln c(t) = –0.159t + const |
| 0.05 | ln c(t) = –0.334t + const |
| 0.1 | ln c(t) = –0.641t + const |
| 0.15 | ln c(t) = –0.447t + const |

Каково оптимальное количество катализатора? Предположите, почему увеличение массы катализатора тормозит реакцию. (2 балла)

При оптимальном количестве катализатора:

а) определите порядок реакции окисления тиофена;

б) рассчитайте константу скорости и период полураспада тиофена;

в) используя уравнение Аррениуса, оцените, насколько катализатор снижает энергию активации. (4 балла)