Микроструктура биокерамики

Основными стадиями при получении керамики являются: подготовка исходного порошкового материала, формование, обжиг. В соответствии с принципом наследования микроструктурой керамики микроструктуры исходного порошка, стадия подготовки исходного порошкового материала является важнейшей. Именно поэтому при подготовке порошка особое внимание уделяется достижению оптимальных характеристик порошка, таких как однородность химического и фазового состава, а также распределение частиц по размерам. Очевидно, что чем меньше размер частиц исходного порошка, тем меньше будет размер зерен в керамике. Известным способом снижения размера частиц является помол или дезагрегация порошка. Оригинальным способом снижения размера частиц является использование микро-взрывного диспергирования при включении в стадию подготовки порошка дополнительной термообработки, при которой происходит бурное выделение значительного количества газообразных продуктов, в том числе и при разложении соединений аммония, если они дополнительно введены в состав порошка [].

Керамику на основе пирофосфата кальция (ПФК) можно получать из различных порошков фосфатов кальция. Это порошки брушита СаHPO4*2H2O, монетита СаHPO4 или ПФК например в виде γ-Ca2P2O7. Данные соединения связаны между собой следующей цепочкой химических превращений:

|  | Т=200 оС |  | Т=400 оС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CaHPO4.2Н2О | → | CaHPO4 | → | Ca2P2O7 |

Порошковые заготовки, содержавшие данные фосфаты до обжига, после обжига при высокой температуре (например, 1100оС) имеют одинаковый фазовый состав – β-Ca2P2O7. При этом максимальная плотность β-Ca2P2O7 - керамики (плотность - 84 %) наблюдается при использовании в качестве исходного порошка γ-Ca2P2O7. Более низкие значения плотности при использовании брушита (плотность - 65%) и монетита (плотность - 80%) связаны с выделением газообразной воды при нагревании. Размер зерен в β-ПФК-керамике во всех этих случаях достаточно велик и достигает 30 мкм.

Для снижения размера частиц в исходном порошке был использован метод микро-взрывного диспергирования на стадии подготовки порошка. В данном случае нитрат аммония вводили в порошок брушита на стадии синтеза, используя в качестве исходных солей при соосаждении из водных растворов нитрат кальция и гидрофосфат аммония. Высокую скорость выделения газообразных продуктов достигали, внося на 15 мин высушенный после синтеза порошок брушита в предварительно разогретую до 600оС печь.

На рисунке 1 представлены микрофотографии порошков γ-ПФК, синтезированных из 0,5 М и 2 М растворов после термообработки по различным режимам. На рисунке 2 представлена микроструктура β-ПФК-керамики после обжига при 1100оС в течение 6 часов. На рисунке 3 представлена зависимость массы от температуры для порошка брушита, синтезированного из растворов нитрата кальция и гидрофосфата аммония с концентрацией 0,5 М. Насыпная плотность порошков брушита составляла 0,2-0,3 г/см3; плотность порошковой заготовки после прессования составляла 40-45%. На рисунке 4 представлено распределение частиц по размерам для порошков γ-ПФК. На рисунке 5 представлена зависимость плотности образцов от температуры, полученная методом изотермических выдержек. На рисунке 6 – схема получения керамики.

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |
| Рис. 1. Микрофотографии порошков γ-ПФК, полученных из водных растворов нитрата кальция и гидрофосфата аммония с концентрацией 0,5 М (а) и с концентрацией 2,0 М (б, в) при скорости нагрева 5°С/мин до 600оС (а, б) и выдержкой при конечной температуре в течение 3 часов, а также внесением в печь при температуре 600оС и выдержкой при этой температуре в течение 15 минут (в). |  |  |

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 2. Микрофотографии ПФК-керамики после обжига при 1100оС в течение 6 часов на основе порошков ПФК, полученных из водных растворов нитрата кальция и гидрофосфата аммония (СPP1) с концентрацией 0,5 М после термообработки при скорости нагрева 5°С/мин выдержке 3 часа при температуре 600оС (а) и (СPP2) с концентрацией 2,0 М после термообработки внесением в печь при температуре 600оС на 15 мин (б) |  |

| Рис.3. Зависимость массы от температуры для порошка брушита, содержащего нитрат аммония. | Рис 4. Распределение частиц ПФК по размерам, полученных различными методами | Рис. 5. Зависимость линейной усадки образцов от температуры. Выдержка при каждой температуре 6 часов. |
| --- | --- | --- |

Схема получения керамики

Водный раствор Ca(NO3)2

(СРР1 – 0,5М; СРР2 – 2М)

Водный раствор (NH4)2HPO4

(СРР1 – 0,5М; СРР2 – 2М)

Суспензия Ca2P2O7 в водном растворе NH4NO3

Фильтрование

Соосаждение, Т=20оС,

Сушка

Дезагрегация

Термообработка

СРР1: нагрев до 600оС со скоростью 5оС/мин, выдержка при конечной температуре 3 часа

СРР2: нагрев до 600оС внесением в печь, выдержка при конечной температуре 15 мин

Прессование, удельное давление - 100 МПа

Обжиг, скорость нагрева 5оС/мин, Т обжига 1200, 1100, 1000, 900, 800, 700 оС

Рис. 6

Напишите уравнение реакции, протекающей при синтезе, и поясните, почему Вы выбрали именно этот вариант. (1 балл).

Какой объем газа, выделяется при нагревании из 10 г порошка брушита, синтезированного из 0,5 М и 2 М растворов, если в первом случае порошок содержит 8 масс % адсорбированного на поверхности частиц сопутствующего продукта реакции, а во втором – 35%? (2 балла).

Повлияли ли условия подготовки порошка (концентрации исходных растворов и режимы термообработки) на спекание порошковых заготовок, а также на микроструктуру керамики после обжига? (3 балла)

United States Patent 4,764,357 Process for producing finely divided powdery metal oxide compositions.

* Автор задачи выражает благодарность Шехиреву М.А. за предоставленные микрофотографии.