Для проведения каталитических реакций в нано- и микрореакторах возникает задача нанесения катализатора на поверхность пористого материала. Одним из путей такого нанесения является адсорбция полимолекулярных слоев катализатора на стенки пор из жидких смесей.

- Какие из конфигураций жидкого мениска в  пирамидальной поре способствуют  заполнению поры жидкой смесью и, следовательно, максимальной площади поверхности материала, покрытой каталитически активным компонентом системы?

- Определите предельное значение угла наклона β стенок поры к горизонтали, при котором еще будет происходить заполнение поры смесью.  
Юнговский угол смачивания поверхности пор составляет 95˚.

1) Конфигурация 1. В этом случае и сила поверхностного натяжения, приложенная к линии контакта мениска со стенками поры, и вес мениска направлены вниз, способствуя заполнению поры. В конфигурациях 2 и 3 сила поверхностного натяжения направлена вверх и движение мениска остановится, когда гидростатическое давление уравновесится капиллярным.

2) β≤85°. При большем значении угла наклона сила поверхностного натяжения, приложенная к линии контакта мениска со стенками поры, будет направлена вверх.

Для управлением массопереносом жидкостей различной природы в микро- и наноканалах  в ряде случаев приходится модифицировать внутреннюю поверхность каналов нанесением монослоев поверхностно-активных   веществ (ПАВ). Простейшая технология такого нанесения предполагает пропитку каналов раствором ПАВ, адсорбцию на стенки канала из растворов в течение некоторого времени, удаление раствора и просушку каналов. При этом объемная концентрация ПАВ в растворе стандартизуется и используется для обработки каналов с широким диапазоном радиусов. Оцените приближенно минимальный радиус R канала,  стенки которого могут быть покрыты плотноупакованным монослоем ПАВ из раствора, содержащего =1 об.% ПАВ. Длину молекулы ПАВ в адсорбированном состоянии принять равной l=1.5 нм. Какие параметры рассматриваемой системы необходимы для точной оценки?

Приближенная оценка минимального радиуса канала,  стенки которого могут быть покрыты плотноупакованным монослоем ПАВ из раствора, опирается на два приближения. Это, во-первых, предположение о том, что коэффициент распределения ПАВ между поверхностью твердого тела и объемной фазой раствора велик, и можно полагать, что при контакте с твердой поверхностью все молекулы окажутся на ней. Это приближение достаточно надежно работает для ПАВ, характеризующихся высокой энергией адсорбции. Во-вторых, можно полагать, что объем, приходящийся на молекулу ПАВ в монослое, совпадает с объемом молекулы ПАВ в конденсированном состоянии. Имея в виду эти два приближения, получаем, что для образования плотноупакованного монослоя  ПАВ на поверхности канала длиной h необходимо  объем молекул ПАВ

=Al2Rh/А= l2Rh (A-посадочная площадь молекулы ПАВ). При этом объем молекул ПАВ  в объеме исходного раствора должен быть не меньше объема на внутренней поверхности после адсорбции. Учитывая, что =R2h, легко записать условие на минимальный радиус капилляра: R>2l/=300 нм.

Другая, более точная оценка радиуса капилляра в  данной задаче основывается на сравнении числа молекул на поверхности канала N= 2Rh/А   с числом молекул в растворе N=R2hNA  /M, где ,NA   и M плотность, число Авогадро и молекулярная масса ПАВ, соответственно. Обозначая коэффициент распределения молекул между поверхностью и объемным раствором через K для оценки минимального радиуса канала получаем: R>2 M /ANA  (1+1/K).

Таким образом, для более точной оценки необходимо знать молекулярную массу и плотность ПАВ в конденсированном состоянии, площадь, приходящуюся на 1 молекулу ПАВ в монослое и коэффициент распределения молекул между поверхностью и объемным раствором, который можно определить через энергию адсорбции.