04. Школьники: Химия, 07. «Боевой наноалмаз» (базовая)

Известно, что наноалмазы могут образовываться при взрыве некоторых взрывчатых веществ (ВВ). Какие из следующих ВВ годятся для получения наноалмазов: дымный порох, ТНТ, БТФ, гексоген, нитроглицерин, пироксилин? Ответ обоснуйте (3 балла), приведите химические формулы данных ВВ (1 балл).

Ответ:

Дымный порох						KNO3, S, C

ТНТ (тринитротолуол)				C7H5N3O6

БТФ (бензотрифуроксан)				С6N6O6

Гексоген (циклотриметилентринитрамин)		C3H6N6O6

Нитроглицерин					C3H5N3O9

Пироксилин (тринитрат целлюлозы)			C6H7(NO2)3O5

Рисунок – иллюстрация к ответу.

Необходимым условием получения наноалмазов является выделение при взрыве существенных количеств углерода. Запишем уравнения реакций:

а) Дымный порох

2 KNO3 + S + 3 C = K2S + N2 + 3 CO2

(или 10 KNO3 + 3 S + 8 C = 2 K2CO3 + 3 K2SO4 + 6 CO2 + 5 N2)

б) ТНТ (тринитротолуол)

C7H5N3O6 = 1,5N2 + 2,5H2O + 3,5CO + 3,5C

в) БТФ (бензотрифуроксан)

С6N6O6 = 3N2 + 6CO

г) Гексоген (циклотриметилентринитрамин)

C3H6N6O6 = 3H2O + 3N2 + 3CO

д) Нитроглицерин

C3H5N3O9 = 1.5N2 + 2.5H2O + 3CO2 + 1.5O2

е) Пироксилин (тринитрат целлюлозы), C6H7(NO2)3O5

C6H7N3O11 = 3.5H2O + 1.5N2 + 4.5CO + 1.5CO2

Таким образом, только при взрыве ТНТ наблюдается образование углерода

Таблица. Параметры взрыва ВВ.

| ВВ | дымный порох | ТНТ | БТФ | гексоген | нитроглицерин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. ГПа | <1 | 19 | 33 | 35 | 25 |
| Т, К | 2400 | 2800 | 5100 | 3400 | 3100 |

На рис. 1 представлена диаграмма состояния углерода. На основании этой диаграммы и данных, указанных в таблице, выберите два ВВ, которые при взрыве в соотношении 1:1 по массе создают условия, наиболее благоприятные для синтеза наноалмазов. Обоснуйте свой выбор. (3 балла)

Рис. 1. Области существования углерода в различных состояниях (диаграмма состояния): 1 — жидкость; 2 — стабильный алмаз; 3 — стабильный графит; 4 — стабильный алмаз и метастабильный графит; 5 — стабильный графит и метастабильный алмаз.

Ответ. Первый компонент служит источником углерода – это ТНТ. Отметим на диаграмме точками условия взрыва индивидуальных ВВ.

Порох не подходит, т.к. он сместит условия взрыва в область устойчивости графита.

Нитроглицерин по характеристикам мало отличается от ТНТ, но образует при взрыве окислительную атмосферу (кислород), что отрицательно скажется на условиях роста наноалмазов.

Параметры взрыва смеси БТФ и ТНТ могут выйти за верхнюю границу области существования алмаза.

Гексоген – лучший второй компонент. При взрыве формирует инертную атмосферу и «переводит» условия взрыва из области возможного метастабильного существования графита в область стабильности алмаза.

Рисунок – иллюстрация к ответу.

В одной статье упоминалась предложение «искать искусственные месторождения <алмазов> на полях сражений и местах артиллерийских боев». Оцените перспективы разработки этих месторождений. (1 балл)

Ответ: Попав на воздух, раскаленные частицы сгорят. Если что-то и останется, «добыть» весомые количества наноалмазов, рассеянных и смешанных с землей, будет крайне сложно. Приведенное утверждение больше походит на шутку.

Можно ли получить наноалмазы какими – либо иными способами (2 балла)?

Ответ: Да, можно. Кроме детонационного синтеза также широко применяются:

- синтез при сверхвысоких давлениях и температурах (нагревание при статическом давлении);

- электронно- и ионно-лучевые методы, использующие облучение углеродсодержащего материала пучками электронов и ионами аргона;

- химическое осаждение углеродосодержащего пара при высоких температурах и давлениях (CVD);

- получение из суспензии графита в органическом растворителе при ультразвуковой обработке (давление 1 атм., комнатная температура).

Примеры описания методов:

Нагрев при статическом давлении.

Метод, максимально приближенный к предполагаемой природной схеме возникновения алмазов. Условия синтеза (T, p), как правило, отвечают нижней границе существования объемной фазы алмаза, чтобы ограничить скорость роста и получить наноразмерные частицы.

CVD (химическое осаждение из газовой фазы): представляет собой пропускание смеси углерод-содержащего газа (чаще метан, может быть с примесью СО, иногда используют С60) с водородом (реже – азотом) через кварцевую трубку с подложкой для роста наноалмазов. Нагрев смеси производится при помощи ультразвука, что вызывает распад, как метана, так и водорода с образованием простых веществ. Далее углерод осаждается на подложку, причем, не смотря на то, что графита получается больше, чем алмазов, графит взаимодействует с водородом и, таким образом, удаляется из рабочей камеры.

Для каких практических целей получают наноалмазы (2 балла)?

Ответ:

- в качестве сорбентов, катализаторов, неподвижной фазы для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ);

- как компонент смазок, машинных масел, полировочных композиций;

- как добавка к электролитическим и другим осадительным ваннам;

- введение в композитные электрохимические покрытия для повышения износостойкости, адгезии к покрываемой поверхности, антикоррозионной стойкости, увеличения микротвердости, снижения коэффициента трения, уменьшения пористости;

- введение в полимерные материалы для увеличения прочности резин, роста степени вулканизации и когезионной прочности;

- доставка лекарств в больные клетки (не вызывают воспаление клетки после выпуска лечебного препарата);

- в медицине: как катализатор дезактивации микотоксинов, в составе комплексного контраста для магнитно-резонансной томографии;

- и т.д.

Положительно оценивались любые разумные предложения по использованию наноалмазов.