- Почему обычно используют именно золотую или вольфрамовую проволоку? (2 балла)

Так как золото обладает высокой удельной проводимостью (~ 4,3*107 См) и из него можно получать довольно тонкие контакты (пластическая деформации при не очень больших температурах). Для вольфрама — высокая проводимость (~1,2*107 См), отработанные методики получения тонких иглы для СТМ.

- Какой эффект наблюдали физики? (1 балл)

Физики наблюдали эффект квантования проводимости. Это видно из кусочно-линейного характера ВАХ. Уменьшение размеров проводника приводит к уменьшению уровней, которые обуславливают проводимость. Таким образом, ниже уровня Ферми оказывается не полностью заполненная зона, а некоторый набор подзон, которые разделены "запрещёнными" минизонами.

Чем отличаются вольтамперные характеристики вольфрамовой проволочки круглого сечения диаметром 1 мм, 1 мкм, 10 нм и 1 нм и единичной длинны (все указанные зависимости построить на одном графике и пояснить). (2 балла)

Удельная электропроводность вольфрама GW = 18200000 См/м (http://ru.wikipedia.org/wiki/Удельная_электропроводность). Следовательно, удельное сопротивление ρW = 1/GW = 5,4945*10-8 Ом*м.

Формулы для расчёта:

Sсеч = π*r2 = (π*d2)/4; R = ρ*l/Sсеч.

Пусть l=1м.

| Диаметр | Диаметр, м | Sсеч, м2 | R, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 мм | 1*10-3 | 7,85*10-7 | 7*10-2 |
| 1 мкм | 1*10-6 | 7,85*10-13 | 7*104 |
| 10 нм | 1*10-8 | 7,85*10-17 | 7*108 |
| 1 нм | 1*10-9 | 7,85*10-19 | 7*1010 |

Используя формулу U = I*R, строим следующий график.

- Постройте график зависимости проводимости от приложенного напряжения по данным, приведённым в таблице.

На представленном графике чётко можно выделить как минимум 3 области с различными углами наклона кривой (отмечено красным, зелёным и синим). Рассчитаем углы наклона для 3-х участков:

от 150 до 300 мВ - 0,07318 мкА/мВ = 7,7318*10-5 См = G0;

от 300 до 500 мВ - 0,12141 мкА/мВ = 12,141*10-5 См = 1,5*G0;

от 500 до 600 мВ - 0,18484 мкА/мВ = 18,484*10-5 См = 2,3*G0 (в данном случае должно получиться ровно 2*G0, однако из-за ошибок при расчёте касательной получается несколько завышенное значение).

Далее строим график G(U) по рассчитанным данным:

К описанному выше эффекту обычно применяют константу G0. Как называется данная константа? Какова её размерность и значение в системе СИ? И для чего в настоящий момент используется данная величина? (3 балла)

G0 = 2e2/h - квант проводимости.

e = 1,6*10-19 Кл, h = 6,6*10-34 Дж*с, следовательно получаем G0 = 7,75*10-5 См.

Она (точнее обратная ей) используется для калибровки сопротивлений и с 1990 года является эталоном измерения сопротивления.