07. Конструкционные материалы: 04. «Агрегативная устойчивость дисперсных систем» (базовая).

Получение лиофобных дисперсных систем с радиусом частиц менее 1 мкм представляет определенные трудности, так как значительное увеличение удельной поверхности сопровождается значительным приростом удельной свободной поверхностной энергии (поверхностного или межфазного натяжения). Применение методов диспергирования, в том числе и с использованием модификаторов, а также различных механизмов (шаровые, струйные, бисерные мельницы, дезинтеграторы, коллоидные мельницы) и др. позволяет получать частицы с размерами не менее 0,1 мкм. Поэтому дисперсные системы с меньшим размером частиц получают конденсационным методом.

Однако и в этом случае получение наноразмерных частиц сопряжено с определенными трудностями, так как такие частицы, имея огромную удельную поверхность, обладают большим избытком нескомпенсированной поверхностной энергии. Дисперсные системы с такими частицами метастабильны. Происходит самопроизвольное снижение поверхностной энергии путем укрупнения частиц и, следовательно, уменьшения удельной поверхности и избыточной поверхностной энергии. Это определяет неустойчивость нанодисперсий.

Второй путь снижения поверхностной энергии и повышения устойчивости нанодисперсий заключается в модификации поверхности частиц и снижении тенденции системы к росту зародышей, агрегации, образованию структур. Агрегативная устойчивость обеспечивается образованием на поверхности частиц адсорбционных, сольватных, двойных электрических слоев и других факторов устойчивости.

В полярных средах большую роль играет электростатический фактор агрегативной устойчивости, связанный с образованием двойного электрического слоя (ДЭС) и возникновением сил электростатического отталкивания частиц при сближении на расстояния перекрытия ДЭС.  Согласно теории ДЛФО взаимодействие между частицами определяется суммарным значением энергии электростатического отталкивания и энергии молекулярного притяжения.

1). Приведите и объясните уравнения расчета энергии молекулярно-го притяжения и электростатического отталкивания для слабозаряжен-ных поверхностей и расстояний менее 50 нм, а также общий вид потенциальной кривой взаимодействия двух частиц U = f(h) с радиусом r (1балл).

2). Рассчитайте и постройте потенциальную кривую взаимодействия сферических частиц диаметром 100 нм в водном растворе NaCl при температуре 298 К, если потенциал диффузного слоя φδ = 25 мВ, значение χ = 1/λ = 108 м-1, константа Гамакера А* = 0,5 ∙ 10-19. Расчет выполнить для расстояний между частицами h = 2, 5, 10, 20, 40 нм (3 балла).

3). Дайте обоснованный ответ, как меняется вид потенциальной кривой и агрегативная устойчивость системы при изменении размеров частиц и неизменном значении других параметров (1 балл).

Решение.  1). Для сферических частиц, имеющих слабозаряженную поверхность, для расстояний менее 50 нм применяют уравнение

U=UЭ+UМ=2πε0εrϕδ2ln[1+exp(−χh)]−Ar12h,

где UЭ – энергия электростатического отталкивания;  UМ – энергия молекулярного притяжения;   r – радиус частиц; φδ –  потенциал диффузного слоя; χ –  величина, обратная толщине диффузной части ДЭС; А* –  константа Гамакера;  h – расстояние между частицами; ε0 – электрическая постоянная;  ε – относительная диэлектрическая проницаемость среды.

UЭ

ΔЕ

UМ

II

I

U

U(h)

h

В зависимости от расстояний между частицами может преобладать тот или иной вид энергии. Зависимость энергии взаимодействия от расстояния h имеет следующий вид:

На кривой имеется два энергетических минимума: на близких расстояниях (I), где преобладает энергия молекулярного притяжения и происходит необратимая агрегация частиц, и на дальних расстояниях (II), где возможна обратимая агрегация. В области средних расстояний между частицами имеется энергетический максимум ΔЕ (потенциальный барьер), где преобладают силы электростатического отталкивания.

Чем больше потенциальный барьер и чем меньше потенциальный минимум, тем устойчивее частицы к агрегации.

2).  Используя приведенные выше уравнения, выполним расчеты энергии взаимодействия частиц на расстоянии h = 2 нм

U=2πε0εrϕδ2ln[1+exp(−χh)]−Ar12h=2⋅3,14⋅8,85⋅10−12⋅81⋅5⋅10−7(2,5⋅10−2)2ln[1+e−0,2]−0,5⋅10−19⋅5⋅10−812⋅2⋅10−9=−2⋅10−20Дж

- Аналагично проведем расчеты для других расстояний

Для h =   5 нм   U = +2,51∙10-20 Дж.

Для h = 10 нм   U = +2,34∙10-20 Дж.

Для h = 20 нм   U = +0,77∙10-20 Дж.

Для h = 40 нм   U = –0,26∙10-20 Дж.

По результатам расчетов строится потенциальная кривая. На расстояниях 2 нм и 40 нм преобладает энергия молекулярного притяжения, для расстояний 5, 10, 20 нм преобладает энергия электростатического отталкивания.

3). Из приведенных выше уравнений видно,  что энергии притяжения и отталкивания пропорциональны размерам частиц. При уменьшении размеров частиц дисперсной фазы глубина первого и второго минимума снижается, снижается и высота потенциального барьера, повышается тенденция агрегирования в первичном минимуме на ближних расстояниях. При увеличении размеров частиц растет значение потенциального барьера, увеличивается глубина первого и второго энергетического минимума. Увеличивается вероятность агрегации частиц на дальних расстояниях, во втором минимуме.