РЕШЕНИЕ

- Механизм диффузии Кнудсена. Необходимо построить зависимость проницаемости мембраны от обратного корня из молекулярной массы проникающего газа, зависимость имеет линейный характер:

Зависимость проницаемости конкретного газа от обратного корня из температуры также носит линейный характер:

(3 балла)

2. Размерность проницаемости н.м3/(м2∙бар∙час) – какой объем газа в м3 при н.у. пройдет через мембрану площадью 1 м2 при перепаде давления в 1 бар за 1 час.

3. Поток диффузии в общем случае описывается законом Фика:

J=D∇C=DC1−C2L,

где L – толщина мембраны, С1 и С2 – концентрации диффундирующего газа до и после мембраны соответственно, а Dk – коэффициент Кнудсена:D=13vkλ (υk – средняя скорость молекул газа, вычисляемая по формуле vk=8RTπM), а λ - длина свободного пробега молекул газа.

Поскольку в случае кнудсеновской диффузии длина свободного пробега молекул ограничена стенками пор, то DКнудсена=13vkdпор

По уравнению Менделеева-Клапейрона PV=nRT=CVRT, откуда C=PRT. Таким образом, преобразуем, закон Фика и получаем:

DКнудсена=238RTπMdпор

JКнудсена=238RTπMP1−P2RTLdпор=4dпорΔP23LπMRT

Следовательно, кнудсеновский поток пропорционален диаметру пор и обратно пропорционален , поэтому является в некоторой степени селективным.

Также из формулы предыдущей формулы можно получить величину проницаемости мембраны: F=JΔP. В частности при кнудсеновском механизме проникновения газа проницаемость мембраны вычисляется по формуле:

FКнудсена=4dпор23LπMRT

(5 баллов)

4. Для исследования проницаемости мембраны можно использовать следующую установку:

В замкнутый сосуд известного объема наполняют газом, для которого проводится измерение, под известным избыточным давлением, образец зажимают при помощи витоноых колец в выходном отверстии из системы. После чего клапан подачи газа в систему закрывают и фиксируют изменение давления в зависимости от времени.

Поток газа прошедшего через мембрану можно определить из следующей формулы:

ΔVгΔt=ΔPΔt⋅VPв, где ∆Vг – объем вышедшего газа, ∆P – давление внутри сосуда, Pв – выходное давление, V – объем сосуда.

Тогда проницаемость рассчитывается по следующей формуле:

Fм3м2⋅бар⋅час=dP(t)dt⋅VPв⋅S⋅P(t), где S – площадь мембраны.

(4 балла)

5. Мембраны анодного оксида алюминия могут применяться для реализации процессов ультрафильтрации (например, для разделения различных белков), микрофильтрации (отделения взвешенных частиц размером от 100 нм до 1 мкм от раствора) и диализа (например, для проведения гемодиализа). (1 балл)